Задание на утепление и нанесение базового армирующего слоя 
для жилого дома (площадь фасада – 200 м2)

г. Чехов

Размеры основания дома: 8250 х 10500

В наличии имеются сборные рамные леса. Леса не на все стороны, а только на 1 сторону (длинную). Примерный размер лесов 12мх8м.

Задание: Требуется сделать утепление дома и нанести базовый армирующий слой.

Детальное описание работ по утеплению и армирующему слою:

- Подготовка основания: устранение по необходимости явных неровностей фасада (налипший цемент)

- нанесение грунтовки Ceresit CT17

- отбивка плоскости по шнурке для контроля вертикали плоскости

- утепление фасада ППС 25Ф по всем правилам (весь процесс будем проходить вместе, буду консультировать в деталях). Плиты крепятся на клей для теплоизоляционных плит «Боларс». 
Плиты укладываются «вразбежку» и в шахматном порядке, начинаем разметку от нижнего угла окна буквой «Г». Утеплитель укладывается под правило 3м, для контроля плоскости.

- Также плиты укладываются и в оконных проемах.

- После схватывания клея (от 72часов) проходим правилом и наждачной бумагой, Стыки и выступы сглаживаются. Производится увиливание крепления плит тарельчатыми дюбелями 160мм.

- Запенивание стыков монтажной пеной

- Замазывание клеем дюбелей (так как они немного утоплены будут в процессе монтажа)

- Далее производится армирование углов стен и проемов сеткой, уголками и клеем.

- Нанесение клея

- Укладка сетки производится вертикально, нахлест не менее 10см, сетка утапливается и разглаживается в клеевом слое.

Дополнительные работы:

- Крепление водостоков (водостоки в наличии)

- Подшив свесов кровли (пластиковые панели в наличии)